# Инструкция по монтажу

# и эксплуатации

# М-образные

П-образные

Лесенки

Дизайн-радиаторы

Материал:   нержавеющая сталь,

хромированная сталь

# Внимание!

# Перед установкой полотенцесушителя

внимательно прочитайте инструкцию по монтажу

# E-mail:  flagman98.spb@mail.ru

# Благодарим Вас за Ваш выбор!

Вы приобрели качественное и проверенное изделие марки

# ФЛАГМАН ____________________

с фирменной гарантией, которое при правильной эксплуатации прослужит Вам долгие годы.

# Пусть в Вашем доме всегда будет тепло и уютно!

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Полотенцесушитель водяной предназначен для обогрева и сушки полотенец в ванных комнатах, душевых и кухонных помещениях, обеспечивает высокую теплоотдачу, устойчивость к коррозии и длительный срок эксплуатации.

Вся продукция соответствует нормам и стандартам, применяемым к данным изделиям. Каждое изделие проходит тщательный контроль качества и испытывается под давлением 25 атм. (рабочее давление в магистралях бытового водоснабжения 4-8 атм.) Мощность от 0 до 850 Вт в зависимости от t теплоносителя и размеров изделия.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Полотенцесушитель должен быть установлен согласно СниП 2.04.01-85 правил эксплуатации жилых помещений в соответствии с настоящей инструкцией.

  - Максимальное рабочее давление воды в системе водоснабжения  не должно превышать 15 атм. Если рабочее давление выше указанного, то требуется установка ограничивающего редуктора.

2.3. Максимальная нагрузка на полотенцесушитель не должна          превышать 6 кг.

3.  УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель представляет собой изделие, выполненное из:

а) высококачественной стальной полированной водо-газопроводной трубы ГОСТ 3262-75, диаметр установки 20-25-32 мм, толщина стенки трубы 3,2 мм, защищенной трехслойным гальваническим покрытием из никеля, меди и хрома.

б) высококачественной итальянской или финской полированной нержавеющей трубы марки AISI 304, применяемой в пищевой и химической промышленности.

В зависимости от типа полотенцесушитель присоединяется к сети водоснабжения через неподвижные фитинги (прямые или угловые).

- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Установка полотенцесушителя должна выполняться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск к  работе с инженерными сетями.

  - Установка полотенцесушителя производится путем крепления с помощью соответствующих фитингов к трубам системы отопления или горячего водоснабжения.

  - Дополнительное крепление к стене осуществляется с помощью телескопических держателей или хомутов, в зависимости от модели изделия.

  - Подсоединение полотенцесушителя типа Лесенка может быть нижним, диагональным и боковым. Если Вы выбрали модель полотенцесушителя с боковым подключением, Вы сможете избежать крупных и дорогостоящих переделок.

  - Места крепления и все резьбовые соединения должны быть надежно загерметизированы с помощью льняной подмотки. Ленту ФУМ применяют только с                                                                                                                                                                                                                                                                                                      коническими резьбами, что в данном случае не подходит, так как резьбы в полотенцесушителях цилиндрические.

  - Во избежание нарушения хромированного покрытия и царапин на нержавеющей поверхности при затяжке гаек рекомендуется применять инструмент с заизолированными губками.

  - ВНИМАНИЕ! В систему горячего водоснабжения допускается подключение только полотенцесушителей из нержавеющей стали.

5.   Свидетельство о приемке

  - Полотенцесушитель полностью удовлетворяет требованиям и нормам, предъявляемым к данному типу изделиям.

# Дата выпуска________________

# Полотенцесушитель полностью проверен ОТК

# ООО «Флагман»:

- На внешний вид

- На протечку

- На симметричность

- На комплектность

# Начальник ОТК_______________

# Упаковщик___________________

# Требуйте в магазине фирменный

гарантийный сертификат!

ООО «Флагман» оставляет за собой право изменять комплектацию изделия.

# Text boxes

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

НА ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ